钢筋工（中级）题库

一、判断题（对的打√，错的打×，答案写在各题括号内）

1．钢筋应按图样中的尺寸下料。	（   ）

2．钢筋弯钩有半圆弯钩、直弯钩及斜弯钩三种形式。	（   ）

3．钢筋弯曲时，内皮缩短，外皮延长，只有中心线尺寸不变，故下料长度即为中心线尺寸。	（   ）

4．一般钢筋成形后量度尺寸都是沿直线量内皮尺寸。	（   ）

5．弯曲钢筋的量度尺寸等于下料尺寸。	（   ）

6．箍筋的末端应作弯钩。用HPB235级钢筋或冷拔低碳钢丝制作的箍筋，其弯钩的弯曲直径应大于受力钢筋直径，且不小于箍筋直径的5倍。	（   ）

7．有抗震要求的结构，箍筋弯钩的弯曲直径不应小于箍筋直径的10倍。（   ）

8．箍筋弯钩平直部分的长度，对一般结构，不宜小于箍筋直径的2.5倍。（   ）

9．预应力钢筋冷拉时，如焊接接头被拉断，可切除该焊区总长约为200～300mm，重新焊接后再冷拉，但一般不超过3次。（   ）

10．造成钢筋长度和弯曲角度不符合图纸要求的原因是多方面的，主要有下料不准确，画线方法不对或误差大；用手工弯曲时，扳距选择不当等。	（   ）

11．电渣压力焊适用于柱、墙、构筑物等现浇混凝土结构中竖向受力钢筋的连接。（   ）

12．焊剂应存放在干燥的库房内，当受潮时，在使用前应经250℃～  300℃烘焙1h。（   ）

13．钢筋电弧焊所采用的焊条有碳钢焊条及低合金钢焊条。	（   ）

14．钢筋电弧焊所采用焊条的型号根据熔敷金属的抗拉强度分为E43系列、E50系列和E55系列三种，它们分别表示抗拉强度高于或等于420MPa、490MPa和540MPa。（   ）

15．钢筋电弧焊焊条型号根据熔敷金属的抗拉强度、焊接位置和焊接 形式选用。（   ）

16．预应力混凝土与普通钢筋混凝土相比，具有抗裂性好、刚度大、   材料省、自重轻、结构寿命长等优点。（   ）

17．预应力混凝土按施加预应力的方法分为先张法和后张法。	（   ）

18．先张法是在浇筑混凝土前张拉预应力筋，并将张拉的预应力筋临 时固定在台座或钢模上，然后才浇筑混凝土。待混凝土达一定强度（一般不低于设计强度等级的75%），保证预应力筋与混凝土有足够粘结力时，放松预应力筋，借助于混凝土与预应力筋的粘结，使混凝土产生预压应力。（   ）

19．先张法适宜于在施工现场制作大型构件（如屋架等），以避免大   型构件长途运输的麻烦。（   ）

20．先张法的特点是直接在构件上张拉预应力筋，构件在张拉预应力 筋过程中，完成混凝土的弹性压缩。（   ）

21．后张法的优点为构件配筋简单，不需锚具，省去预留孔道、拼装、焊接、灌浆等工序，一次可制成多个构件，生产效率高，可实行工厂化、机械化，便于流水作业，可制成各种形状构件等。（   ）

22．后张法是先制作混凝土构件或块体，并在预应力筋的位置预留出 相应的孔道，待混凝土强度达到设计规定数值后，穿预应力筋（束），用张拉机进行张拉，并用锚具将预应力筋（束）锚固在构件的两端，张拉力即由锚具传给混凝土构件，而使之产生预压应力，张拉完毕在孔道内灌浆。（   ）

23．后张法适用于预制厂或现场集中成批生产各种中小型预应力混凝 土构件，如吊车梁、屋架、过梁、基础梁、檩条、屋面板、槽形板、多孔板等，特别适于生产冷拔低碳钢丝混凝土构件。（   ）

24．后张法预应力的传递主要依靠预应力筋两端的锚具。锚具可以重复使用。（   ）

25．无粘结预应力混凝土是一项先张法新工艺。（   ）

26．无粘结应力法为发展大跨度、大柱网、大开间楼盖体系创造了条件（   ）

27．预应力筋通常由单根或成束的钢丝、钢绞线或钢筋组成。	（   ）

28．预应力筋按材料类型可分为钢丝、钢绞线、钢筋（钢棒）、非金属预应力筋等，其中以钢绞线与钢筋采用最多。（   ）

29．预应力钢丝按表面形状不同，可分为光圆钢丝、刻痕钢丝和螺旋  肋钢丝。（   ）

30．钢绞线是用多根冷拉钢丝在绞线机上进行螺旋形绞合，并经回火 处理而成。按其构成丝不同，可分为1×2、1×3、1×7三种。其中1×7钢绞线是中心一根，外围为六根丝绞成，工程中应用得最多。1×2和1×3多应用于构件后张法施工中。（   ）

31．钢绞线的捻向有左捻和右捻两种，国标规定为右捻。	（   ）

32．钢绞线的捻距为钢绞线公称直径的2～6倍。（   ）

33．钢绞线的强度有1570N/mm2、1670N/mm2、1860N/mm2三种，后者是需用量较大的高强度钢绞线。（   ）

34．精扎螺纹钢筋是一种用冷轧方法在整根钢筋表面上轧出不带纵肋 而横肋为不连续的梯形螺纹的直条钢筋。（   ）

35．预应力钢丝的外观质量应逐盘检查。钢丝表面不得有油污、氧化铁皮、裂纹或机械损伤，表面上亦不许有浮锈和回火色。（   ）

36．施工缝是指浇筑整体混凝土结构时，因技术或其他原因中断施工后再行续浇、先浇筑的结硬部分之间形成的接缝。（   ）

37．钢绞线外观检查合格后，从同一批中任意选取3盘钢绞线，每盘   在任意位置截取一根试件进行拉伸试验。（   ）

38．成盘卷的预应力筋，宜在出厂前加防潮纸、麻布等材料包装。（   ）

39．装卸无轴包装的钢绞线、钢丝时，宜采用C形钩或三根吊索，也可采用叉车。（   ）

40．预应力筋在室外存放时，不得直接堆放在地面上，必须采取垫枕木并用苫布覆盖等有效措施，防止雨露和各种腐蚀性气体、介质的影响。	（   ）

41．锚具是先张法结构或构件中为保持预应力筋拉力并将其传递到混 凝土上用的永久性锚固装置。（   ）

42．夹具是后张法构件施工时为保持预应力筋拉力并将其固定在张拉 台座（或钢模）上用的临时性锚固装置。（   ）

43．预应力筋用锚具、夹具和连接器按锚固方式不同，可分为夹片式 （单孔与多孔夹片锚具）、支承式（镦头锚具、螺母锚具等）、锥塞式（钢质锥形锚具等）和握裹式（挤压锚具、压花锚具等）四类。（   ）

44．制作预应力锚具，每工作班应进行抽样检查，对挤压锚，每工作班抽查5%，且不应少于10件。（   ）

45．穿心式千斤顶主要适用于张拉焊有螺丝端杆锚具的粗钢筋、带有 锥形螺杆锚具的钢丝束及镦头锚具钢丝束。（   ）

46．预应力结构的钢筋有非预应力筋和预应力筋两种。	（   ）

47．千斤顶校验时，千斤顶与压力表一定要配套校验，压力表的精度不宜低于1级，校验用的试验机或测力计精度不得低于±3%。（   ）

48．油泵和千斤顶油箱内一般应保持65%左右的油位，不足时应补充；补充的油应与油泵中的油相同。（   ）

49．预应力混凝土工程应由有预应力施工资质的组织承担施工任务。施工单位应定期组织施工人员进行技术培训。（   ）

50．预应力筋用锚具、夹具和连接器安装前应擦拭干净；当按施工工艺规定需要在锚固零件上涂抹介质以改善锚固性能时，应在锚具安装后涂抹。（   ）

51．先张法预应力筋进行超张拉（103%～105%控制应力）主要是为了减少松弛引起的应力损失值。（   ）

52．预应力混凝土构件在预应力筋放张前要对试块进行试压。	（   ）

53．对配筋不多的先张法预应力钢丝混凝土构件，预应力钢丝放张可采用剪切、割断和熔断的方法逐根放张，并应自两侧向中间进行。（   ）

54．钢筋的接头宜位于最大弯矩处。（   ）

55．现浇框架的箍筋间距允许偏差为±30mm。（   ）

56．除设计有特殊要求外，柱和梁的箍筋应与主筋垂直。	（   ）

57．轴线包括定位轴线和非定位轴线。（   ）

58．冷拔钢筋的闪光对焊接或电弧焊，应在冷拉前进行。	（   ）

59．钢筋料牌是绑扎在已加工完成的钢筋上，表示钢筋编号品种、规格及外形尺寸的标牌。（   ）

60．现浇楼板负弯距钢筋要逐扣绑扎。（   ）

61．钢筋绑扎配料单是钢筋加工的依据。（   ）

62．预应力混凝土主要是通过张拉预应力钢筋来预压混凝土，从而提 高构件的抗裂度。（   ）

63．伸缩缝是为避免建筑物长度或宽度较大时，导致墙身由于温度变 化而引起墙身伸缩开裂而设置的。（   ）

64．代换钢筋应经设计单位同意，并办理技术核定手续后方可进行。（   ）

65．列入钢筋加工计划的配料单，将每一编号的钢筋制作一块料牌，作为钢筋加工的依据。（   ）

66．施工缝的位置，宜留在结构剪力较小且便于施工的部位。	（   ）

67．绑扎内墙钢筋时，应先将外墙预留的6拉结筋理顺，再与内墙钢筋及附加搭接筋绑牢。（   ）

68．柱基、柱位、梁柱交接处，箍筋间距应按设计要求加密。	（   ）

69．钢筋绑扎接头在搭接长度区内，搭接受力筋占总受力钢筋的截面 积在受拉区内不得超过35%，受压区内不得超过50%。（   ）

70．有抗震要求的柱子箍筋弯钩应弯成135,平直部分长度不小于10cm。（   ）

71．钢筋的应力松弛，在预应力混凝土结构中将导致钢筋和混凝土预应力增加。（   ）

72．预应力钢筋在使用前必须经过查对牌号、外观和力学性能的复验，合格后方可使用。（   ）

73．预应力筋张拉后，对设计位置的偏差不得大于10mm。	（   ）

74．墙体双层钢筋绑扎时，应后绑扎先立模板一侧的钢筋。	（   ）

75．梁箍筋绑扎时其交点部分应交错绑扎。（   ）

76．无粘结预应力是先行埋置无粘结预应力筋，在混凝土达到设计强 度后再行张拉，依靠其两端锚固的一种施工方法。（   ）

77．墙体钢筋位置偏移时，应采取6∶1的缓坡方法纠正。	（   ）

78．负弯矩钢筋歪斜或下垂，在混凝土浇筑前须调整复位。	（   ）

79．钢筋配料单不是钢筋加工的依据。（   ）

80．建筑图由曲线和直线组成，应先画直线，后画曲线，以便于曲线连接。	（   ）

81．过梁的作用是承受门、窗洞上部的墙体重量。（   ）

82．框架结构房屋的外墙不承受墙身的自重。（   ）

83．当模板安装完毕后，在钢筋绑扎前应共同检查模板尺寸，发现有  错应及时纠正。（   ）

84．千斤顶可以在超过规定负荷和行程的50%情况下使用。	（   ）

85．钢筋焊接时如发现焊接零件熔化过快、不能很好接触，其原因可能  是焊接电流太小。（   ）

86．为了区分内力方向，规定剪力值向上为正，向下为负；弯矩值顺时针为正，逆时针为负。（   ）

87．材料消耗定额是材料分配和限额领料、考核工料消耗的依据。	（   ）

88．“418”是表示直径18mm的HRB335级钢筋4根。	（   ）

89．沉降缝是为避免建筑物产生不均匀沉降时导致墙身开裂而设置的。（   ）

90．预制构件中的吊环钢筋锚固长度，一般必须埋入混凝土的长度为30d（d为钢筋直径）。（   ）

91．混凝土的养护龄期愈长，其强度愈高。（   ）

92．有抗震要求的框架,不宜以强度等级较高的钢筋代替原设计中的钢筋。（   ）

93．机械性能试验包括拉伸、弯曲和抗剪试验。（   ）

94．荷载的分布情况可分为集中荷载、分布荷载、线荷载等。	（   ）

95．国产钢筋质量证明书和复验报告要同时具备方可使用。	（   ）

96．进口钢筋必须作机械性能检验，配有化学成分分析报告方可使用。（   ）

97．多层框架结构有现浇和装配两种形式，但不论是现浇还是装配式 多层框架结构，在图纸上表示方法基本是一样的。（   ）

98．圈梁的作用是箍住楼板，贯穿墙身，增加建筑物整体性，防止建   筑物不均匀沉降，抵抗地震和其他振动对建筑物的不良影响。（   ）

99．预应力混凝土与普通钢筋混凝土相比，可以充分发挥钢筋的强度 而节省原材料。（   ）

100．预应力钢筋与孔道壁之间的摩擦所引起的预应力损失，仅在先张法预应力混凝土构件中才有。（   ）

101、钢筋对焊操作人员劳动时必需穿绝缘鞋戴绝缘手套。（  ）

102、钢筋对接街头弯曲试验的弯曲角为60度。（  ）

103、钢筋闪光对焊接头处轴线偏移不得大于钢筋直径的0.1倍 ，且不大于2㎜。（  ）

104、在允许钢筋接头的部位，应优先选用绑扎接头。（  ）

105、人工断钢筋时，短于30厘米的钢筋头，禁止用机械切断 。（  ）

106、进行钢筋焊接时，对于不明牌号的电焊条和经受潮雨淋后的电焊条禁止使用。（  ）

107、钢筋的焊接接头，既可以在加工厂焊接，也可以在施工现场焊接。（  ）

108、受力钢筋的保护层即是混凝土能包裹钢筋的厚度，没有严格的标准。（  ）

109、进行纵横梁配筋工作时，应站在有安全栏杆的脚手架上进行操作。（  ）

110、吊钢筋柱子时，直立定位后，方可拆除风拦绳。（  ）

111、Ⅰ级钢筋和Ⅱ级钢筋在施工中相同直径的可以交换使用。（  ）

112、直径大于28㎜的钢筋，可以使用绑扎接头。（  ）

113、热轧钢筋的最大直径为50㎜，最小直径为6㎜。（  ）

114、钢筋力学性能指标中最重要的是屈服强度、抗拉强度、伸长率。（  ）

115、钢筋对焊机的电极，应用优质紫铜制造。（  ）

116、钢筋进料应检查产品合格证，出厂检验报告和进厂复检报告。（  ）

117、当受拉钢筋直径大于28㎜时，受压钢筋的直径大于32㎜时，都不宜用绑扎接头。（  ）

118、纵向钢筋同一连接区段内搭接接头百分率应大于50%。（  ）

119、钢筋机械连接和焊接接头连接区段长度为35d。（  ）

120、搬运传递长钢筋时，应注意周围作业人员安全。（  ）

121、在板上开边长小于300㎜的圆洞或方洞时，必需增加周围加强钢筋。（   ）

122、梁纵向受力钢筋水平方向净间距下部筋，不应小于25㎜和1.5d。（  ）

123、柱中纵向受力钢筋的直径不宜小于12㎜，全部纵筋的配筋率不宜大于5%。（  ）

124、箍筋间距不应大于400㎜和构件截面的短边尺寸。（  ）

125、剪力墙水平钢筋的搭接长度不应小于1.2La。（  ）

126、条型基础横向受力钢筋的直径一般为6-16㎜，间距为120-250㎜。（  ）

127、梁中受力钢筋长度方向净尺寸的加工误差不大于±50㎜。（  ）

128、钢筋除锈可用手工除锈和喷砂除锈，但不能用酸洗除锈。（  ）

129、冷拔钢丝和冷轧带肋钢筋经调直机调直后，其抗拉强度显著增强。（  ）

130、手动液压切断器切断力为80KN，可切断直径16㎜以下钢筋。（  ）

131、箍筋弯钩平直段长度，一般结构不小于5d，抗震结构不小于10d。（  ）

132、HPB235钢筋受拉时，端部应做成180度弯钩，弯钩平直段长度不小于3d。（  ）

133、热轧钢筋电焊时，压入深度为较小钢筋直径的25%-45%。（  ）

134、钢筋焊接网尺寸偏差中，网片的长度、宽度误差为±25㎜。（  ）

135、钢筋采用搭接焊时焊接端应预弯，使两钢筋轴线在同一轴线上。（  ）

136、钢筋电弧焊只能焊接Ⅰ级钢筋，不能焊接Ⅱ级钢筋。（  ）

137、坡口焊、熔槽焊、绑条焊接头的焊缝余高不得大于3㎜。（  ）

138、埋弧压力焊接头钢筋咬边深度不得超过0.5㎜。（  ）

139、钢筋街头采用套筒挤压连接，具有接头质量稳定性好，成本低的优点。（  ）

140、在绑扎现场发现钢筋的品质、直径、形状、尺寸与设计不相符时，应立即纠正和处理。（  ）

141、在绑扎双层钢筋时，底层钢筋的弯钩应朝上，上层钢筋的弯钩应朝下。（  ）

142、钢筋网和钢筋骨架，为防止运输和安装过程中发生变形，应采取加固措施。（  ）

143、设计抗震等级与钢筋的锚固长度没有关系。（  ）

144、非框架梁底部纵筋锚固长度满足15d时，不再弯锚。（  ）

145、平法标注中φ8＠100/200表示直径8㎜的箍筋在加密区间距为100㎜，非加密区间距为200㎜。（  ）

146、在钢筋替换中，既可用大型号钢筋替换小型号，也可用小型号钢筋替换大型号。（  ）

147、钢筋可以露天存放，经雨淋生锈后不降低钢筋质量。（  ）

148、电焊机和卷扬机都不是钢筋加工设备。（  ）

149、在钢筋连接方式中，最优方式是机械连接，最差是绑扎连接。（  ）

150、冷拉钢筋作业时，两端设挡板，2米内禁止作业或通行。（  ）

二、单选题（把正确答案的序号填在各题前面的括号内）

1．悬挑构件的主筋布置在构件的     。

A．中部		B．上部

C．下部		D．没有规定

2．在施工图中，B通常代表     。

A．板	B．柱	C．梁	D．空心板

3．在钢筋混凝土构件代号中，“GL”是表示     。

A．基础梁		B．过梁

C．连系梁		D．圈梁

4．钢筋按强度分类，HRB335级钢筋通常叫     。

A．Q235钢筋步         B．20锰硅钢筋

C．25锰硅钢筋         D．40硅2锰钒、45硅锰钒、45硅2锰钛钢筋

5．钢筋弯起60°时，斜长计算系数为      h。

A．2	B．1.41	C．1.15	D．1.1

6．施工图纸中点画线表示     。

A．不可见轮廓线	B．地下管道

C．可见轮廓线	D．定位轴线、中心线

7．预应力钢筋混凝土构件的灌浆，如是曲线孔道时，宜     。

A．自右至左		B．低点压入、高点排出

C．自左至右		D．高点压入、低点排出

8．双排钢筋网片的定位，应用     。

A．箍筋		B．塑料卡片

C．支撑筋或拉筋	D．砂浆垫块

9．用做预应力钢筋的强度标准值保证率应不低于     。

A．80%	B．95%	C．100%	D．115%

10．结构平面图内横墙的轴线编号顺序为     。

A．从右到左编号

B．从左到右编号

C．按顺时针方向从左下角开始编号

D．从上到下编号

11．预应力混凝土结构的混凝土强度等级不宜低于     。

A．C30	B．C40	C．C50	D．C60

12．混凝土柱保护层厚度的保证一般由     来实施。

A．垫木块

B．埋入20号铁丝的砂浆垫块绑在柱子钢筋上

C．垫石子

D．随时调整

13．校验张拉设备用的试验机或测力计，其精度不低于     。

A．5%	B．4%	C．2%	D．1%

14．预应力筋锚固后的外露长度，不宜小于      mm。

A．30	B．20	C．15	D．10

15．受力钢筋接头位置，不宜位于     。

A．截面变化处	B．最大弯矩处

C．中性轴处		D．最小弯矩处

16．钢筋的接头应交错分布，竖筋接头在每一水平截面内不应多于竖 筋总数的     。

A．30%	B．25%	C．20%	D．15%

17．     的主要作用是固定受力钢筋在构件中的位置，并使钢筋形成坚固的骨架，同时还可以承担部分拉力和剪力等。

A．受拉钢筋		B．受压钢筋

C．箍筋		D．架立钢筋

18．钢筋的绑扎中，箍筋的允许偏差值为      mm。

A．±5		B．±10

C．±20		D．±15

19．施工图纸中虚线表示     。

A．不可见轮廓线、部分图例

B．定位轴线

C．中心线

D．尺寸线

20．钢筋的摆放，受力钢筋放在下面时，弯钩应向     。

A．上		B．下

C．任意方向		D．水平或45度角

21．预应力筋的张拉设备应配套校验，压力表精度不低于     级。

A．2.5	B．2	C．1.5	D．1

22．后张法预应力筋张拉后，孔道应尽快灌浆，其水泥砂浆强度应不低于      N/mm2。

A．30	B．25	C．20	D．10

23．钢筋网受力钢筋的摆放     。

A．钢筋放在上面时，弯钩应朝上

B．钢筋放在下面时，弯钩应朝下

C．钢筋放在下面时，弯钩应朝上

D．钢筋放在上面时，弯钩应朝下

24．墙体钢筋绑扎时     。

A．先绑扎先立模板一侧的钢筋，弯钩要背向模板

B．后绑扎先立模板一侧的钢筋，弯钩要背向模板

C．先绑扎先立模板一侧的钢筋，弯钩要面向模板

D．后绑扎先立模板一侧的钢筋，弯钩要面向模板

25．受压钢筋绑扎接头的搭接长度，应取受拉钢筋绑扎接头搭接长度 的     倍。

A．0.5	B．0.6	C．0.7	D．0.8

26．楼板钢筋绑扎，应该     。

A．先摆受力筋，后放分布筋

B．受力筋和分布筋同时摆放

C．不分先后

D．先摆分布筋，后放受力筋

27．建筑物的沉降缝是为     而设置的。

A．避免不均匀沉降	B．避免温度变化的影响

C．避免承力不均匀	D．施工需要

28．当预应力构件的长度小于6m时，钢丝成组张拉的下料长度相对差值，不得大于      mm。

A．5	B．4	C．3	D．2

29．放张预应力筋的速度必须     。

A．迅速		B．冲击形式

C．快慢间隔		D．缓慢

30．当气温低于     ℃时，不宜张拉钢筋。

A．10	B．5	C．3	D．0

31．预应力钢筋混凝土构件的灌浆顺序应     。

A．先上后下		B．先下后上

C．先左后右		D．先右后左

32．钢筋焊接接头外观检查数量应符合的要求为     。

A．每批检查10%，并不少于10个

B．每批检查15%，并不少于15个

C．每批检查10%，并不少于20个

D．每批检查15%，并不少于20个

33．在受力钢筋直径30倍范围内（不小于500mm），一根钢筋     接头。

A．只能有一个	B．不能多于两个

C．不能有接头	D．不能多于三个

34．比例尺的用途是     。

A．截取线段长度用的	B．画曲线用的

C．画直线用的	D．放大或缩小线段长度用的

35．钢筋镦粗留量一般为钢筋直径的     倍。

A．3.0～2.5		B．2.5～2.0

C．1.5～2.0		D．1.0～1.5

36．预应力筋张拉锚固定后，实际预应力值的偏差不得大于或小于工 程设计规定检验值的     。

A．15%	B．10%	C．5%	D．3%

37．高处作业人员的身体要经     后才准上岗。

A．工长允许		B．班组公认后

C．医生检查合格	D．自我感觉良好

38．预应力筋张拉时，应填写     。

A．钢筋化学成分表	B．钢筋配料单

C．钢材机械性能表	D．施工预应力记录表

39．平卧重叠浇筑的预应力混凝土构件，宜     逐层进行张拉。

A．先上后下		B．先左后右

C．先下后上		D．先右后左

40．用砂浆垫块保证主筋保护层的厚度，垫块应绑在主筋     。

A．外侧	B．与箍筋之间        C．之间		  D．内侧

41．钢筋在加工使用前，必须核对有关试验报告（记录），如不符合要求，则     。

A．请示工长		B．酌情使用

C．增加钢筋数量	D．停止使用

42．钢筋绑扎检验批质量检验，受力钢筋的间距允许偏差为     mm。

A．±20	B．±15	C．±10	D．±5

43．电渣压力焊接头处钢筋轴线的偏移不得超过0.1d（d为钢筋直径），同时不得大于     mm。

A．3	B．2.5	C．2	D．1.5

44．后张法预应力构件预留孔道的直径、长度、形状，由设计确定，如无规定时，孔道直径应比预应力筋直径的对焊接头处外径或需穿过孔道的锚具或连接器的外径大     mm。

A．5～10		B．10～15

C．15～20	D．20～25

45．HPB235级钢筋搭接焊焊条型号是     。

A．结60×		B．结42×

C．结55×		D．结50×

46．板中受力钢筋的直径，采用现浇板时不应小于     mm。

A．4	B．6	C．8	D．10

47．钢筋直弯钩增加长度为     d（d为钢筋直径）。

A．2.5       B．4.9	C．3.5	D．6.25

48．平面注写包括集中标注与原位标注，施工时     。

A．集中标注取值优先	B．原位标注取值优先

C．取平均值		D．核定后取值

49．梁箍筋 10@100/200（4），其中（4）表示     。

A．加密区为4根箍筋	B．非加密区为4根箍筋

C．箍筋的肢数为4肢	D．箍筋的直径为4mm

50．梁中配有G412，其中G表示     。

A．受拉纵向钢筋	B．受压纵向钢筋

C．受扭纵向钢筋	D．纵向构造钢筋

51．梁支座上部有4根纵筋，其上注写为225+222，它表示     。

A．225放在角部，222放在中部

B．225放在中部，222放在角部

C．225放在上部，222放在下部

D．225放在下部，222放在上部

52．当设计无具体要求时，对于一、二级抗震等级，检验所得的钢筋强度实测值应符合下列规定：钢筋的屈服强度实测值与强度标准值的比值不应大于     。

A．0.9	B．1.1	C．1.2	D．1.3

53．钢筋检验时，热轧圆钢盘条每批盘条重量不大于     。

A．40t	B．60t	C．80t	D．100t

54．墙板（双层网片）钢筋绑扎操作时，水平钢筋每段长度不宜超过     。

A．4m	B．6m	C．8m	D．10m

55．预应力筋孔道的保护层应符合下列规定：在框架梁中，从孔壁算起的混凝土最小保护层厚度，板底为     。

A．30mm	B．40mm	C．50mm	D．60mm

56．预应力筋孔道的保护层应符合下列规定：在框架梁中，从孔壁算起的混凝土最小保护层厚度，梁底为     。

A．30mm	B．40mm	C．50mm	D．60mm

57．预应力筋孔道的保护层应符合下列规定：在框架梁中，从孔壁算起的混凝土最小保护层厚度，梁侧为     。

A．30mm	B．40mm	C．50mm	D．60mm

58．HPR235级钢筋末端应做成     弯钩，其弯弧内直径不应小于钢筋直径的     倍。

A．90°，2.5	B．180°，2.5

C．180°，3	D．90°，3

59．后张法施工中，抽芯成形孔道灌浆口的间距不宜大于     。

A．12m	 B．15m	C．18m	D．20m

60．检验钢筋连接主控项目的方法是     。

A．检查产品合格证书

B．检查接头力学性能试验报告

C．检查产品合格证书、钢筋的力学性能试验报告

D．检查产品合格证书、接头力学性能试验报告

61．无粘接预应力筋的涂包质量检查数量为每     为一批，每批抽取一组试件。

A．60t	B．50t	C．40t	D．30t

62．预应力筋张拉或放张时，混凝土强度应符合设计要求；当设计无具体要求时，不应低于设计的混凝土立方体抗压强度标准值的     。

A．100%	B．95%	C．85%	D．75%

63．弯起钢筋的放置方向错误表现为     。

A．弯起钢筋方向不对，弯起的位置不对

B．事先没有对操作人员认真交底，造成操作错误

C．在钢筋骨架立模时，疏忽大意

D．钢筋下料错误

64．钢筋检验时热轧光圆钢筋、余热处理钢筋、热轧带肋钢筋每批重量不大于     。

A．40t	B．60t	C．80t	D．100t

65．钢筋检验时预应力混凝土用钢丝每批重量不大于     。

A．30t	B．60t	C．80t	D．90t

66．《混凝土结构设计》（GB 50010—2002）中规定，结构物所处环境分为     种类别。

A．三	B．四	C．五	D．六

67．当HRB335、HRB400和RRB400级钢筋的直径大于     时，其锚固长度应乘以修正系数1.1。

A．16mm		B．18mm

C．20mm		D．25mm

68．当钢筋在混凝土施工过程中易受扰动（如滑模施工）时，其锚固长度应乘以修正系数     。

A．1.05	B．1.1	C．1.2	D．1.3

69．当HRB335、HRB400和RRB400级钢筋在锚固区的混凝土保护层厚度大于钢筋直径的3倍且配有箍筋时，其锚固长度可乘以修正系数     。

A．0.8	B．1.0	C．1.2	D．1.4

70．采用机械锚固措施时，锚固长度范围内的箍筋间距不应大于纵向钢筋直径的     倍。

A．2	B．3	C．4	D．5

71．同一连接区段内，纵向受拉钢筋搭接接头面积百分率应符合设计 要求；当设计无具体要求时，对梁、板类及墙类构件，不宜大于     。

A．15%		B．20%

C．25%		D．30%

72．同一连接区段内，纵向受拉钢筋搭接接头面积百分率应符合设计 要求；当设计无具体要求时，若工程中确有必要增大接头面积百分率，对梁类构件不应大于     。

A．25%	B．35%	C．45%	D．50%

73．同一连接区段内，纵向受拉钢筋搭接接头面积百分率应符合设计 要求；当设计无具体要求时，纵向受拉钢筋搭接接头面积百分率，不宜大于     。

A．25%	B．35%	C．45%	D．50%

74．构件中的纵向受压钢筋，当采用搭接连接时，其受压搭接长度不应小于纵向受拉钢筋搭接长度的     倍。

A．0.5	B．0.6	C．0.7	D．0.8

75．构件中的纵向受压钢筋，当采用搭接连接时，在任何情况下其受压搭接长度不应小于     。

A．150mm	B．200mm	C．250mm	D．300mm

76．在梁、柱类构件的纵向受力钢筋搭接长度范围内，应按设计要求配置箍筋。当设计无具体要求时，受拉搭接区段的箍筋间距不应大于搭接钢筋较小直径的     倍。

A．5	B．6	C．7	D．8

77．在梁、柱类构件的纵向受力钢筋搭接长度范围内，应按设计要求配置箍筋。当设计无具体要求时，受拉搭接区段的箍筋间距不应大于     。

A．50mm	B．100mm	C．150mm	D．200mm

78．在梁、柱类构件的纵向受力钢筋搭接长度范围内，应按设计要求配置箍筋。当设计无具体要求时，受压搭接区段的箍筋间距小应大于     。

A．50mm	B．100mm	C．150mm	D．200mm

79．当柱中纵向受力钢筋直径大于     时，应在搭接接头两端外100mm范围内各设置两个箍筋，其间距宜为50mm。

A．18mm	B．20mm	C．25mm	D．28mm

80．非预应力钢筋下料长度的计算中，半圆弯钩增加长度计算值为
     （d为钢筋直径）。

A．3d	B．3.5d	C．4.9d	D．6.25d

81．绑扎现浇框架柱钢筋时，竖筋和伸出筋的绑扎搭接绑扣不得少   于     扣，并且应使绑扣朝里，以便于箍筋向上移动。

A．1	B．2	C．3	D．4

82．绑扎现浇框架柱钢筋时，若竖筋是圆钢，竖筋和伸出筋绑扎搭接时弯钩应朝柱心，且四角钢筋弯钩应与模板成     角。

A．30°		B．45°

C．60°		D．90°

83．绑扎现浇框架柱钢筋时，中部竖筋的弯钩应与模板成     角，且不应向一侧歪斜。

A．30°		B．45°

C．60°		D．90°

84．有抗震要求的柱子，箍筋弯钩应弯成     ，且平直部分长度不小于10d（d为钢筋直径）。

A．45°	B．60°

C．90°	D．135°

85．箍筋采用90°角搭接时，搭接处应焊接，且单面焊焊接长度不小于     （d为钢筋直径）。

A．5d	B．10d	C．15d	D．20d

86．在绑扎接头任一搭接长度区段内的受力钢筋截面面积占受力钢筋 总截面面积百分率应符合受压区不得超过     的规定。

A．25%		B．35%

C．45%		D．50%

87．受压钢筋绑扎接头的搭接长度应按受拉钢筋最小绑扎搭接长度规定数值的     倍采用。

A．0.6		B．0.7

C．0.8		D．0.9

88．肋形楼盖中钢筋的绑扎顺序为     。

A．主梁筋→次梁筋→板钢筋

B．主梁筋→板钢筋→次梁筋

C．板钢筋→次梁筋→主梁筋

D．板钢筋→主梁筋→次梁筋

89．墙板（双层网片）钢筋的绑扎顺序为     。

A．立外模并画线→绑扎外侧网片→绑扎内侧网片→绑扎拉筋→安放保护层垫块→设置撑铁→检查→立内模

B．立外模并画线→绑扎内侧网片→绑扎外侧网片→绑扎拉筋→安放保护层垫块→设置撑铁→检查→立内模

C．立外模并画线→绑扎外侧网片→绑扎拉筋→绑扎内侧网片→安放保护层垫块→设置撑铁→检查→立内模

D．立外模并画线→绑扎内侧网片→绑扎拉筋→绑扎外侧网片→安放保护层垫块→设置撑铁→检查→立内模

90．地下室（箱形基础）钢筋的绑扎顺序为     。

A．运钢筋→绑墙钢筋→绑底板钢筋→绑梁钢筋

B．运钢筋→绑梁钢筋→绑底板钢筋→绑墙钢筋

C．运钢筋→绑底板钢筋→绑梁钢筋→绑墙钢筋

D．运钢筋→绑梁钢筋→绑墙钢筋→绑底板钢筋

91．预制点焊网片绑扎搭接时，在钢筋搭接部分的中心和两端共绑
     个扣。

A．1	B．2	C．3	D．4

92．绑扎钢筋混凝土烟囱筒身钢筋时，竖筋与基础或下节筒壁伸出的 钢筋相接，其绑扎接头在同一水平截面上的数量一般为筒壁全圆周钢筋总数的     左右。

A．15%	B．25%	C．35%	D．50%

93．绑扎钢筋混凝土烟囱筒身钢筋时，在同一竖直截面上环筋绑扎接 头数不应超过其总数的     。

A．15%	B．25%	C．35%	D．50%

94．先张法施工中，墩式台座要求台面平整、光滑，沿长度方向每     隔     左右设置一条伸缩缝。

A．8m	B．10m	C．12m	D．15m

95．在后张法中，孔道灌浆用橡胶管宜用带     层帆布夹层的厚胶管。

A．1～3		B．3～5

C．5～7		D．7～9

96．先张法施工中，钢丝的预应力值偏差应为设计规定相应阶段预应力值的     。

A．4%	B．5%	C．6%	D．7%

97．先张法施工中，预应力筋张拉完毕后，对设计位置的偏差不得大于构件截面最短边长的     。

A．2%	B．5%	C．3%	D．4%

98．预留孔道的内径应比预应力筋与连接器外径大     。

A．5～10mm		B．10～15mm

C．15～20mm		D．20～25mm

99．后张法施工中，预留孔道面积宜为预应力筋净面积的     。

A．1～2倍		B．2～3倍

C．3～4倍		D．4～5倍

100．灌浆孔可设置在锚垫板上，或利用灌浆管引至构件外，其间距对抽芯成形孔道不宜大于     。

A．10m	B．12m	C．13m	D．15m

101、加工圆钢时半圆弯钩的长度应为（    ）

A、3d       B、6.25d       C、10d        D、15d

102、在雨棚配筋时，受力钢筋应绑扎在（    ）

A、上层      B、下层      C、上下层均可   D、中间层

103、Ⅰ级钢筋的涂色标记为（    ）

A、白色      B、黄色      C、绿色      D、红色

104、冷拉钢筋作业时，严禁（    ）

A、纵向行走    B、横向跨越     C、走过      D、靠近

105、钢筋切断机切短料时，如手握段小于（    ）时应用套管。

A、150㎜       B、200㎜       C、300㎜     D、500㎜

106、钢筋切断机工作平台和切刀下部位置应（    ）

A、高       B、低       C、水平      D、高低都可

107、钢筋切断机切料时，应在（   ）、握紧钢筋防止末端伤人

A、固定刀片侧      B、活动刀片侧    C、两侧    D、左侧

108、钢筋弯曲机工作时，机身固定销应安放在（   ）一侧。

A、挡住       B、压住      C、固定     D、活动

109、多台电焊机接地应分别有接地极引接，不得（    ）

A、串联     B、并联       C、相同     D、相连

110、对焊机应调整（   ）开关，使焊接达预定挤压量时自动断电。

A、短路限制位       B、电源      C、电路      D、间隙

111、张拉钢筋挡板距张拉钢筋的端部为（   ）

A、1.0m      B、1.3-1.8m     C、1.5-2.0m      D、1.8-2.0m

112、常用的（   ）方法有点焊、缝焊、对焊三种。

A、电阻焊     B、气焊       C、电焊      D、熔焊

113、交流电焊机空载电压不得超过（    ）

A、36V        B、 60V       C、80V        D、110V

114、登高焊接钢筋时，在地面上（    ）范围内为危险区。

A、3M        B 、5M        C、10M        D、20M

115、梁上部纵向钢筋的净间距不应小于（    ）

A、20㎜        B、30㎜       C、50㎜      D、80㎜

116、柱中纵向受力钢筋的净间距不应小于（    ）

A、50㎜        B、80㎜       C、100㎜     D、200㎜

117、柱中纵向受力钢筋的净间距不应大于（    ）

A、100㎜       B、200㎜      C、300㎜     D、400㎜

118、一 、二级抗震剪力墙结构分部筋，应选用（    ）

A、光圆钢筋              B、冷轧带肋钢筋

C、热轧带肋钢筋          D、钢绞线

119、钢筋电弧焊的设备主要使用（   ）

A、交流电焊机       B、直流电焊机      c、对焊机     D、

120、钢筋绑条焊时，绑条和主筋之间采用（   ）点定位焊接。

A、一         B、二         C、三         D、四

三、多选题（多选、错选不得分）

1、设计图中最主要的配筋构造有 （     ）

A、柱       B、梁         C、板         D、剪力墙

2、采用平法注写钢筋的方法主要有（     ）

A、集中标注       B、原位标注      C、列表标注       D、画图

3、混凝土浇筑中导致钢筋骨架变形时，应（    ）

A、停止浇筑      B、整理钢筋       C、加固骨架       D、继续浇筑

4、在深坑内进行钢筋作业时，应该（     ）

A、登梯子上下     B、有必要安全措施    C、戴安全帽      D、戴草帽

5、框架柱顶纵向钢筋末端锚固形式有（      ）

A、直锚       B、向内弯锚       C、向外弯锚        D、斜锚

6、钢筋的连接方式主要分为（ A、B、C）

A、绑扎搭接        B、焊接        C、机械连接         D、锚接

7、冷加工钢筋分为（A、B、C）

A、冷轧带肋钢筋              B、冷轧扭钢筋

C、冷拔螺旋钢筋              D、余热处理钢筋

8、钢筋调直机在（B、C）前不得送料。

A、工作                      B、调直块未固定

C、防护罩未盖好              D、戴防护手套

9、下列数据属于钢筋混凝土保护层的为）（A、B、C、D）

A、15mm        B、20mm           C、25mm         D、40mm

10、用弯曲机弯钢筋时，应（A、B、C）

A、划出安全区                          B、设标志

C、禁止非操作工入内                    D、有设计人员

11、预埋件T字接头电弧焊分为（    ）

A、贴角焊        B、穿孔焊        C、熔槽焊        D、对焊

12、钢筋机械连接根据拉伸性能分为（    ）几个等级。

A、A级           B、B级          C、C级          D、D级

13、螺纹钢筋的螺纹形状主要有（     ）

A、人字纹       B、之字纹          C、月牙纹       D、一字纹

14、钢筋绑扎出现错误时；应该（     ）

A、及时报告施工员               B、返工处理

C、继续绑扎                     D、暂停施工

15、连续闪光焊的工艺过程包括（    ）阶段。

A、连续闪光         B、顶锻        C、断电          D、降温

一、判断题

1.×	2.√	3.√	4.×	5.×	6.×	7.√	8.×	9.×	10.√

11.√	12.×	13.√	14.√	15.√	16.√	17.×	18.√	19.×	20.×

21.×	22.√	23.×	24.×	25.×	26.√	27.√	28.×	29.√	30.×

31.×	32.×	33.√	34.×	35.×	36.√	37.√	38.√	39.√	40.√

41.×42.×	43.√44.×	45.×46.√	47.×	48.×49.√	50.×

51.√	52.√	53.×	54.×	55.×	56.√	57.√	58.√	59.×	60.√

61.√	62.√	63.√	64.√	65.√	66.√	67.√	68.√	69.×	70.×

71.×	72.√	73.×	74.√	75.√	76.×	77.×	78.√	79.×	80.×

81.√	82.×	83.√	84.×	85.×	86.√	87.√	88.√	89.√	90.√

91.√	92.√	93.√	94.√	95.√	96.√	97.√	98.√	99.√	100.×

101.√	102.× 103.√	104.×105.√	106.√	107.√	108.×	109.√	110.√

111.×	112.×	113.√	114.√	115.√	116.√	117.√	118.×	119.√	120.√

121.×	122.√	123.√	124.√	125.√	126.√	127.×	128.×	129.×	130.√

131.√132.√	133.√134.√	135.√	136.×	137.√	138.√	139.×	140.√

141.√	142.√	143.×	144.√	145.√	146.×	147.×	148.×	149.√	150.√

二、单选题

1.B	2.A	3.B	4.B	5.C	6.D	7.B	8.C	9.B	10.B

11.B	12.B	13.C	14.A	15.B	16.B	17.C	18.C	19.A	20.A

21.C	22.C	23.D	24.A	25.C	26.A	27.A	28.D	29.D	30.D

31.B	32.A	33.A	34.D	35.C	36.C	37.C	38.D	39.A	40.A

41.D	42.C	43.C	44.B	45.B	46.B	47.C	48.B	49.C	50.D

51.A	52.D	53.B	54.C	55.A	56.C	57.B	58.B	59.A	60.D

61.A	62.D	63.A	64.B	65.B	66.C	67.D	68.B	69.A	70.D

71.C	72.D	73.D	74.C	75.B	76.A	77.B	78.D	79.C	80.D

81.C	82.B	83.D	84.D	85.B	86.D	87.B	88.A	89.A	90.B

91.C	92.B	93.B	94.B	95.C	96.B	97.D	98.B	99.C	100.B

101.B	102.A	103.D	104.B	105.D	106.C	107.A	108.A	109.A	110.A

111.C	112.A	113.C	114.C	115.B	116.A	117.C	118.B	119.A	120.D

三、多选题

1、ABCD     2、AB      3、ABC      4、ABC      5、ABC

6、ABC      7、ABC     8、BC       9、ABCD     10、ABC

11、AB      12、ABC    13、AC      14、ABD      15、AB